课 程 教 案

课程名称：  金工实习（焊接）

任课教师：

所属院部：    机械工程学院

教学班级：   机械类所有专业

教学时间：20   —20    学年第   学期

湖 南 工 学 院

课程基本信息

| 课程 名称 | 金工实习 | 课程代码 | E0040594 | 总计： 学时 讲课： 学时 实验： 学时上机： 学时 实训： 2.5 天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 学 分 |  |  |
| 类别 | 必修课（ √ ） 选修课（ ） 理论课（ ） 实训课（√ ） |  |  |  |
| 任课 教师 |  | 职称 |  |  |
| 授课 对象 | 专业班级： 共 个班 |  |  |  |
| 课 程 简 介 （不超过1000字） | 一、知识掌握点 1.熟悉有关的焊接工程术语，了解焊接常用材料的基础知识； 2.通过训练，初步获得焊接的基本工艺知识； 3.掌握焊接生产过程的基本概念，了解焊接技术的实际知识，为以后课程打下基础； 4.了解焊接的安全技术知识，做到安全训练； 二、能力训练点 通过对简单工件进行焊接，培养学生的焊接工艺分析能力，动手操作能力，为今后从事生产技术工作打下坚实的基础。 三、素质培养点 1.通过训练使学生建立起经济观点，质量观点和理论联系实际的科学态度； 2.对学生进行思想作风教育，使其在生产劳动中遵守纪律，爱护国家财产； |  |  |  |
| 基本 教材 和主 要参 考资 料 | 《机械制造工程训练》 ，何国旗 、何瑛 、刘吉兆等主编，中南大学出版社； 《金工实训问答与练习》 ，杨志勤 主编，湖南师范大学出版社； 《焊接工教学视频》 机械工业出版社。 |  |  |  |

第四章  焊接

4.1 概述

一、本次课主要内容

焊接的概念、种类和用途；手弧焊的特点及对焊机的要求；AX—320、BX—330两种焊机的构造、操作方法；焊条组成及焊芯与药皮的作用；电弧的燃烧条件和引弧方法及技巧。

二、教学目的与要求

熟悉有关的焊接工程术语，了解焊接常用材料的基础知识；通过训练，初步获得焊接的基本工艺知识。
    三、教学重点难点

1、如何引弧、运条。

2、分析电流过大、焊接速度过快对焊缝的影响。

四、教学方法和手段

讲授、演示、实操；

五、作业与习题布置

《金工实训问答与练习》P55    P56     P24(一)（二）

4.1.1   手工电弧焊

一、理论知识

1．焊接的意义、应用和分类

焊接是用加热或加压，或加热又加压的方法，在使用或不使用填充金属的情况下，使两块金属连接在一起的一种加工工艺方法。
   焊接是现代工业生产中不可缺少的先进制造技术，随着科学技术的发展，焊接技术越来越受到各行各业的密切关注，广泛应用于机构、冶金、电力、锅炉和压力容器。建筑、桥梁、船舶、汽车、电子、航空航天、军工和军事装备等生产部门。
   焊接的分类方法很多，若按焊接过程中金属所处的状态不同，可把焊接方法分为熔焊、压焊和钎焊三大类，每一类又包括许多焊接方法。
   熔焊是在焊接过程中，将焊件接头加热至融化状态而不加压力完成的焊接方法。如气焊、手工电弧焊等。
压焊是在焊接过程中，对焊件施加压力（加热或不加热）以完成焊接的方法。如电阻焊、摩擦焊等。
   钎焊是在焊接过程中，采用比母材熔点低的金属材料作钎料，将焊件和钎料加热到高于钎料但低于母材熔点的温度，利用液态钎料润湿母材，充填接头间隙并与母材相互扩散实现连接焊件的方法。如软钎焊（加热温度在450度以下?锡焊）硬钎焊（加热温度在450度以上?铜焊）。
   其中手工电弧焊是目前应用最普遍的，也是其他种类焊接方法的基础。

二、手工电弧焊实操

1.电弧焊的特点

手工电弧焊是利用手工操纵焊条进行焊接的电弧焊方法，简称手弧焊。其特点：

（1）设备简单。

（2）操作灵活方便。

（3）能进行全位置焊接适合焊接多种材料。

（4）不足之处是生产效率低劳动强度大。

什么叫电弧？在两电极间的气体介质中强烈而持久的放电现象称之为电弧，电弧放电时，一方面产生高温，同时产生强光，手弧焊就是利用电弧产生的高温熔化焊条和焊件，使两块分离的金属熔合在一起，从而获得牢固的接头。
   手弧焊是以焊条和焊件作为两个电极，被焊金属称为焊件或母材。焊接时因电弧的高温和吹力作用使焊件局部熔化。在被焊金属上形成一个椭圆形充满液体金属的凹坑，这个凹坑称为熔池。随着焊条的移动熔池冷却凝固后形成焊缝。焊缝表面覆盖的一层渣壳称为熔渣。焊条熔化末端到熔池表面的距离称为电弧长度。从焊件表面至熔池底部距离称为熔透深度。如图4-1所示。

图4-1   手工电孤焊示意图

焊接时如何区分熔池和熔渣？

焊接时，焊条垂直正下方最亮的部分是熔池，而暗红色，流动性较好的液体是熔渣，应当注意的是熔渣不应该超前。
    2.手弧焊的所用设备和工具

（1）设备
   手弧焊的主要设备是电焊机，电弧焊时所用的电焊机实际上就是一种弧焊电源，按产生电流种类不同，这种电源可分为弧焊变压器（交流）和直流弧焊发电机及弧焊整流器（直流）。

弧焊变压器：它实际上是一种特殊的降压变压器。它将220伏或380伏的电源电压降到60—80伏 （即焊机的空载电压）以满足引弧的需要。焊接时电压会自动下降到电弧正常工作所需的电压（30—40伏）。输出电流从几十安到几百安，可根据需要调节电流的大小。

弧焊变压器结构简单，价格便宜，工作噪声小，使用可靠，维修方便，应用很广。缺点是焊接时电弧不稳定。
    直流弧焊发电机：是由交流电动机和直流发电机组成，电动机带动发电机旋转，发出满足焊接要求的直流电。直流弧焊发电机焊接时电弧稳定焊接质量较好，但结构复杂，噪声大，价格高，不易维修。因此，只应用在对电流有要求的场合。另外，因耗材多，耗电大，故这种以电动机驱动的弧焊发电机我国已不再生产。
   弧焊整流器：近年来，弧焊整流器也得到了普遍应用。它是通过整流器把交流电转变直流电。它即弥补了交流电焊机电弧稳定性不好的缺点，又比一般直流弧焊发电机结构简单，维修容易，噪声小。
   用直流弧焊电源焊接时，由于正极和负极上的热量不同，所以分为正接和负接两种方法。如图4-2所示。把焊条接负极，称为正接法；反之称为负接法。焊接厚板时，一般采用直流正接法，这时电弧中的热量大部分集中在焊件上，有利于加快焊件熔化，保证足够的熔深。焊接薄板时，为了防止烧穿，常采用反接。

图4-2   直流弧焊电源的接线法

a)正接  b）反接

手工电弧焊机的型号是按统一规定编制的，它采用汉语拼音字母和阿拉伯数字表示。型号的编制次序及含义如图4-3及表4-1所示。

图4-3   焊机型号的编排次序

表4-1  电焊机型号代表字母及数字

| 大类 |  | 小类 |  | 基本规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代号 | 名称 | 代号 |  |
| 焊接发电机 | A | 下降特性 平特性 多特性 | X P D | 额定电流（A） |
| 焊接变压器 | B | 下降特性 平特性 | X P |  |
| 焊接整流器 | Z | 下降特性 平特性 多特性 | X P D |  |

提问： 1、BX1---300---1型号电焊机各字母和数字的含义？

（2）工具

焊接电缆：它是焊接专用电缆线，用紫铜制成，要求有一定的截面积，良好的导电性、绝缘性和柔软性。作用是传导电流。

焊钳：它作用是夹持焊条和传导电流。

面罩：它的作用是保护眼睛和面部，以免弧光的灼伤。

刨锤；用以清掉覆盖在焊缝上的焊渣。

3.电焊条

（1）焊条的组成和作用：焊条由焊芯（金属芯）和药皮组成；

①焊芯是焊接用专用的金属丝，是组成焊缝金属的主要材料。焊接时焊芯的主要作用：一是作为一个电极起传导电流和引燃电弧的作用。二是熔化后作为填充金属与熔化后的母材一起形成焊缝。为了保证焊缝质量，对焊缝金属的化学成分有较严格的要求。因此，焊芯都是专门冶炼的，碳、硅含量较低，硫、磷含量极少。

②焊条的直径用焊芯的直径表示，焊条直径的规格有Φ1.6、Φ2.5、Φ3.2、Φ4、Φ5、Φ6毫米几种，长度200-550毫米不等。而我们实习用焊条直径为Φ3.2毫米，长度为350毫米。

（2）在手工电弧焊时焊条中的药皮的主要作用是：

①机械保护作用：利用药皮熔化后释放出的气体和形成的的熔渣隔离空气，防止有害气体侵入融化金属。

②冶金处理作用：去处有害杂质（如氧、氢、硫、磷）和添加有益的合金元素，使焊缝获得合乎要求的化学成分和机械要求。

③改善焊接工艺性能：使电弧燃烧稳定，飞溅少，焊缝成型好，易脱渣等。

（3）电焊条的分类：

①根据焊条药皮的性质不同，焊条可以分为酸性焊条和碱性焊条两大类。药皮中含有多量酸性氧化物（TiO2、SiO2 等）的焊条称为酸性焊条。药皮中含有多量碱性氧化物（CaO、Na2O等）的称为碱性焊条。酸性焊条能交直流两用，焊接工艺性能较好，但焊缝的力学性能，特别是冲击韧度较差，适用于一般低碳钢和强度较低的低合金结构钢的焊接，是应用最广的焊条。碱性焊条脱硫、脱磷能力强，药皮有去氢作用。焊接接头含氢量很低，故又称为低氢型焊条。碱性焊条的焊缝具有良好的抗裂性和力学性能，但工艺性能较差，一般用直流电源施焊，主要用于重要结构（如锅炉、压力容器和合金结构钢等）的焊接。

②按焊条的用途不同，焊条可分为结构钢焊条（碳钢焊条及低合金焊条）、不锈钢焊条、铸铁电焊条、耐热钢电焊条、低温电焊条、堆焊焊条、铜和铜合金、镍和镍合金、铝及铝合金焊条等，其中结构钢焊条应用最广。

（4）碳钢焊条的编制：

碳钢焊条的型号由字母“E”四位数字组成。字母“E”表示焊条；前两位数字表示熔敷金属抗拉强度的最小值，碳钢焊条分E43(熔敷金属抗拉强度≥420Mpa)和E50(熔敷金属抗拉强度≥490Mpa)两个系列；第三位数字表示焊条的焊接位置，“0”及“1”表示焊条适用于全位置焊接（平、立、仰、横焊），“2”表示焊条适用于平焊及平角焊，“4”表示焊条适用于向下立焊；第三位和第四位数字组合时表示焊接电流种类及药皮类型，见表4-2。

表4-2   焊接电源种类及药皮类型

| 数字 | 药皮类型 | 焊接电源种类与极性 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 特殊型 | 交流或直流正反接 |
| 01 | 钛铁矿型 | 交流或直流正反接 |
| 03 | 钛钙型 | 交流或直流正反接 |
| 08 | 石墨型 | 交流或直流正反接 |
| 10 | 高纤维素钠型 | 直流反接 |
| 11 | 高纤维素钠型 | 交流或直流反接 |
| 12 | 高钛钠型 | 交流或直流正接 |
| 13 | 高钛钾型 | 交流或直流正反接 |
| 14 | 铁粉钛型 | 交流或直流正反接 |
| 15 | 低氢钠型 | 直流反接 |
| 16 | 低氢钾型 | 交流或直流反接 |
| 18 | 铁粉低氢型 | 交流或直流反接 |
| 20 | 氧化铁型 | 交流或直流正接 |
| 22 | 氧化铁型 | 交流或直流正反接 |
| 23 | 铁粉钛钙型 | 交流或直流正反接 |
| 24 | 铁粉钛型 | 交流或直流正反接 |
| 27 | 铁粉氧化铁型 | 交流或直流正接 |
| 28 | 铁粉低氢型 | 交流或直流反接 |

提问：2 、E4303和 E4315型号焊条表示的意义？

4.手工电弧焊技术

（1）电焊机的接线方法如图4-4所示。

图4-4   电焊机接线方法

（2）电孤的引燃方法

手工电弧焊的引燃方法是采用接触法。具体应用时又可分为划擦法和敲击法两种。划擦法引弧动作似划火柴，对初学者来说易于掌握，但容易损坏焊件表面。敲击法引弧由于焊条端部与焊件接触时处于相对静止的状态，操作不当，容易造成焊条粘住焊件。此时，只要将焊条左右摆动几下就可以脱离焊件。

（3）运条

电弧引燃后，迅速将焊条提起2—4毫米进行焊接，焊接时应有三个基本动作：

①焊条中心向熔池逐渐送进，以维持一定的弧长，焊条的送进速度应与焊条熔化的速度相同。否则会产生断弧或焊条与焊件粘连现象。

②焊条的横向摆动，以获得一定的焊缝宽度。

③焊条沿焊接方向逐渐移动，移动速度的快慢影响焊缝的成型。

（4）手工电弧常用的运条方法：

①直线形运条法  由于焊条不作横向摆动，电弧较稳定能获得较大的熔深，但焊缝的宽度较窄。

②锯齿形运条法  锯齿形运条法是焊条端部要作锯齿形摆动。并在两边稍作停留（但要注意防止要边）以获得合适的熔宽。

③环形运条法  环形运条法是焊条端部要作环形摆动。

（5）焊缝的起头和收尾

①焊缝的起头：焊缝的起头就是指开始焊接的部分，由于引弧后不可能迅速使这部分金属温度升高。所以起点部分的熔深较浅，焊缝余高较高。为了减少这种现象，可以采用较长的电弧对焊缝的起头处进行必要的预热，然后适当地缩短电弧的长度再转入正常焊接。
   ②焊缝的收尾：焊缝的收尾时由于操作不当往往会形成弧坑，降低焊缝的强度，
产生应力集中或裂纹。为了防止和减少弧坑的出现，焊接时通常采用三种方法：
划圈收弧法，适合于厚板焊接的收尾。反复断弧收尾法，适合于薄板和大电流焊接的收尾。回焊收弧法，适合于碱性焊条的收尾。

5．焊接工艺参数

焊接工艺参数（也称焊接规范）。手工电弧焊的工艺参数通常包括焊条类型及直径、焊接电流、电弧电压、焊接速度和焊接角度。

（1）焊条直径的选择：
   为了提高生产效率，应尽可能地选用大直径的焊条，但是焊条直径大往往会造成未焊透和焊缝成型不良。焊条直径的选择通常可以从以下几个方面考虑：

①焊件的厚度，厚度较大的焊件应选用较大直径的焊条。

②焊缝的位置，平焊时应选用较大直径的焊条。立焊、横焊、仰焊时为减小热输入，防止熔化金属下淌，应采用小直径焊条并配合小电流焊接。

③焊接层数，多层焊时为保证根部焊透 ，第一层焊道应采用小直径焊条焊接，以后各层可以采用较大直径焊条焊接，以提高盛产率。

④接头形式，搭接接头、T形接头多用作非承载焊缝，为提高生产效率应采用较大直径的焊条。

（2）焊接电流的选择：

增大焊接电流能提高生产效率。使熔深增大，但电流过大易造成焊缝咬边和烧穿等缺陷，降低接头的机械性能。焊接时，焊接电流的选择可以从以下几个方面考虑：

①根据焊条直径和焊件厚度选择。焊条直径越大，焊件越厚，要求焊接电流越大。平焊低碳钢时，焊接电流I(单位A)与焊条直径d(单位mm)的关系式为：
I = (35---55)d

②根据焊接位置的选择。在焊条直径一定的情况下,平焊位置要比其它位置焊接时选用的焊接电流大。

提问：3、在一块10毫米厚低碳钢上，用直径为3.2毫米的焊条，焊一道平焊缝，应采用多大焊接电流？

（3）电弧电压的选择：（电弧长度的选择）
   电弧电压的大小是由弧长来决定。电弧长则电压高，电弧短则电压低。在焊接过程中应采用不超过焊条直径的短电弧。否则会出现电弧燃烧不稳、保护不好，飞溅大，熔深小，还会使焊缝产生未焊透、咬边和气孔等缺陷。

（4）焊接速度
   单位时间内完成的焊缝长度称为焊接速度。焊接速度过快或过慢都将影响焊缝的质量。焊接速度过快，熔池温度不够，易造成未焊透、未融合和焊缝过窄等现象。若焊接速度过慢，易造成焊缝过厚、过宽或出现焊穿等现象。掌握合适的焊接速度有两个原则：一是保证焊透，二是保证要求的焊缝尺寸。

（5）焊条角度的选择

6.焊缝的接头形式、空间位置及坡口

（1）焊缝的接头形式

手工电弧焊的接头形式有对接、搭接、角接和T形接四种，如图4-5所示

图4-5   焊接接头形式

a)对接  b)搭接  c)角接  d)T形接

（2）焊缝的空间位置

按焊缝的空间位置不同可分为：

①平焊：水平面的焊接；如图4-6(a)所示。

②立焊：垂直平面，垂直方向上的焊接；如图4-6(b)所示。

③横焊：垂直平面，水平方向上的焊接；如图4-6(c)所示。

④仰焊：倒悬平面，水平方向上的焊接。如图4-6(d)所示。

图4-6   焊接的空间

（3）坡口

对接接头是应用最多的接头形式。当被焊工件较薄（板厚小于6毫米）时，在焊接接头处只要留有一定间隙就能保证焊透。当焊件厚度大于6毫米时，为了保证能焊透按板厚的不同，需要在接头处开处一定形状的坡口。对接接头常见的坡口形状如图4-7所示。

图4-7   焊接的坡口

7.常见的焊接缺陷及其产生的原因

在焊接过程中，由于焊接规范选择、焊前准备和操作不当，会产生各种焊接缺陷，常见的有。

（1）焊缝尺寸不符合要求

主要是指焊缝过高或过低、过宽或过窄及不平滑过渡的现象。产生的原因是：

①焊接坡口不合适。

②操作时运条不当。

③焊接电流不稳定。

④焊接速度不均匀。

⑤焊接电弧高低变化太大。

（2）咬边

主要是指沿焊缝的母材部位产生的沟槽或凹陷。产生的原因是：

①工艺参数选择不当，如电流过大、电弧过长。

②操作技术不正确，如焊条角度不对，运条不适当。

（3）夹渣

主要是指焊后残留在焊缝中的熔渣。产生的原因是：

①焊接材料质量不好。

②接电流太小，焊接速度太快。

（4）弧坑

主要是指焊缝熄弧处地低洼部分。产生的原因是：操作时熄弧太快，未反复向熄弧处补充填充金属。

（5）焊穿

主要是指熔化金属自坡口背面流出，形成穿孔的缺陷。产生的原因是：

①焊件装配不当，如坡口尺寸不合要求，间隙过大。

②焊接电流太大。

③焊接速度太慢。

④操作技术不佳。

（6）气孔

主要是指熔池中的气泡凝固时未能逸出而残留下来所形成的空穴。产生的原因是：

①焊件和焊接材料有油污、铁锈及其它氧化物。

②焊接区域保护不好。

③焊接电流过小，弧长过长，焊接速度过快。

8.手工电弧焊安全技术

在焊接时要与电、可燃及易爆的气体、易燃的液体、有毒有害的烟尘、电弧光的辐射、焊接热源的高温等接触。若不遵守安全操作规程，就可能引起触电、灼伤、火灾、爆炸和中毒等事故。

（1）预防处电的安全知识

①弧焊设备的外壳必须接地，而且接地线应牢靠，以免由于漏电而造成触电事故。

②弧焊设备的初级接线、修理和检查应有电工进行焊工不可私自随便拆修。次级接线由焊工进行连接。

③推拉电源闸刀时应戴好干燥的皮手套。

④焊钳应有可靠的绝缘。中断工作时，焊钳应放在安全的地方，防止焊钳与焊件之间产生短路而烧坏焊机。

⑤焊接时工作服，手套、绝缘鞋应保持干燥。

⑥在容器或狭小的工作场所施焊时，须两人轮流操作，其中一人在外监护，以防发生意外，立即切断电源便于急救。

⑦在潮湿的地方工作时，应用干燥的木板或橡胶片等绝缘物坐垫板。

⑧在光线暗的地方，容器内操作或夜间工作时，使用的照明灯的电压应不大于36伏。

⑨更换焊条时，不仅应带好手套，而且应避免身体与焊件接触。

⑩焊接电缆必须有完整的绝缘，不可将电缆放在焊接电弧附近或 热的焊缝金属上，避免高温而烧坏绝缘层；同时要避免碰 磨损。焊接电缆如有破损应立即进行修理或调换。

（2）预防火灾和爆炸地安全知识

①焊接前要认真检查工作场地周围是否有易燃、易爆物品（如棉纱、油漆、汽油、煤油、木屑、乙炔发生器等），如又依易燃、易爆物，应将这些物品搬离工作点5米以外。

②在高空作业时更应注意防止金属火花飞溅而引起的火灾。

③严禁在有压力的容器和管道上进行焊接。

④焊补储存过易燃物的容器（如汽油箱等）时。焊前必须将容器内介质放尽，并用碱水清洗内壁，再用压缩空气吹干，应将所有孔盖打开，确认安全可靠方可焊接。

⑤焊条头及焊后的焊件不能随便乱扔，要妥善管理、更要不能扔在易燃、易爆物品的附近，以免发生火灾。

（3）预防有害汽体和烟尘的安全知识

①焊接场地应有良好的通风，以排除烟尘和有害气体。

②在容器内或狭小的地方焊接时应采用压缩空气通风。

③避免多名焊工拥挤在一起操作

（4）预防弧光辐射的安全知识

①焊工必须使用专用的有电焊防护玻璃的面罩，而且防护玻璃
的号数要适宜。

②焊接时要穿工作服，防止弧光灼伤皮肤。

③引弧时要注意防止伤害他人眼睛。

④在工作场地和人多的地方，尽可能地使用遮光板，避免周围人受弧光伤害。

（5）焊接时生产高温金属飞溅物，同时使用过的焊条头及焊件温度也很高，因此应注意防止烫伤。

在焊接场所，要戴好电焊手套，禁止用赤裸的手触摸焊条头和焊件，穿戴好工作服，裤子要盖过脚面或戴脚盖。

清潭时，要注意防止热的渣壳烫伤面部和眼睛。

二、示范：

1.如何引弧、运条。

2.焊接示范。

3.分析电流过大、焊接速度过快对焊缝的影响。

三、练习：

1.引弧，正确选择电流。

2.在钢板上作平焊练习（包括接头和收尾）。

四、注意事项

1．注意安全，坚持文明生产；

2.严格按照手工电弧焊安全技术操作规程操作。

教学后记：

第四章  焊接

4.2 概述

一、本次课主要内容

气焊的特点和原理;三种火焰的形状，特点和用途;气割对材料的要求;分析回火的原理和处理方法。

二、教学目的与要求

了解气体保护焊、熔焊、电阻焊和钎焊的特点和应用；了解气割的特点和应用；了解焊接结构件的工艺结构。

三、教学重点难点

1、三种火焰的调节方法。

2、气焊的基本方法。

3、气割的姿势、步骤。

四、教学方法和手段

讲授、演示、实操；

五、作业与习题布置

《金工实训问答与练习》P57   P60    P61    P62

4.2.1   气焊与气割

一、气焊操作

气焊是利用可燃气体与助燃气体混合燃烧所释放出的热量作热源，进行金属焊接的一种方法。常用乙炔气与氧气。

1.焊接种类：熔焊、钎焊

特点：热量较分散，加热缓慢，温度较低，宜焊接3mm以下的薄板，管件及小件。可以焊接碳素钢外，还可以焊铸件、钢、铝等有色金属。

2.气焊设备与工具

（1）氧气瓶——瓶体外表涂天蓝色漆加黑色字体（氧气）。纯度98.5%以上。

（2）乙炔气瓶——瓶体为乳白色漆加红色字（乙炔）。利用丙酮在压力下能吸收乙炔气体的原理工作。

（3）减压器——是将气瓶内的高压气体减压为工作需要的低压气体的调压装置，同时起到稳定压力的作用。

（4）焊炬——是使可燃气和氧气按一定的比例混合，并喷出燃烧而形成稳定火焰的工具。

（5）回火防止器——是一个气体单向阀，防止乙炔气回火燃烧。

（6）软胶管——输送氧气和乙炔的胶管。

3.焊丝与焊剂

焊丝——气焊焊接中的填充材料。根据工件材料的化学成分，选择相应的焊丝。焊丝的化学成分直接影响焊缝的质量和焊缝的机械性能。

焊剂——气焊焊接中的助熔剂，能除去气焊熔池中形成的氧化物等杂质，减少空气对熔池金属的侵袭，改善熔池金属的湿润性。

焊剂主要用于铸铁、合金钢及各种有色金属

如：粉101     用于不锈钢及耐热钢

粉102     铸铁

粉301     钢及铜合金

粉401     铝及铝合金

4.氧——乙炔焰

气焊的火焰由焰心、内焰、外焰三部分组成。燃烧时由于氧、乙炔的体积比不同，可以得到三种性质不同的火焰。

（1）中性焰：—— 氧与乙炔的体积比为1.1～1.2。火焰区域基本上没有自由氧及自由碳存在，完全燃烧的火焰。（一般碳素刚和有色金属多采用中性焰进行焊接。火焰的最高温度区在焰心前端约2～4mm处。）

（2）氧化焰：—— 比值大于1.2，燃烧时有剩余的氧，氧化反应剧烈，心、内、外焰都比较短，对金属有氧化作用。焊接一般铜材时，熔池产生沸腾现象，气孔和氧化物较多，焊道金属变脆变坏，应注意使用。它主要用于焊接黄铜、青铜以及锰钢材料的焊接。

（3）碳化焰：—— 比值大于1，焰区有碳存在，游离状态的碳会渗到熔池金属中，增加焊缝的含碳量，使塑性降低强度增高。用于含碳量高的金属与硬质合金以及工件表面的硬化处理。

5．文明生产

由于氧气瓶内装的是高压液态氧，氧气是良好的助燃剂。乙炔中会有硫化氢（H2S）磷化氢（PH2）具有爆炸性，当压力在0.15MPa

温度5000C～60000C时会产生自爆。乙炔和铜、银长期接触能产生成乙炔铜、乙炔银都具有爆炸性。所以在气焊生产过程中安全是非常重要的因素。

6.气焊操作

（1）准备工作：打开氧气、乙炔瓶阀，调节工作压力，检查设备有无漏气现象，清洁焊咀。

（2）焊件清理：清除工件表面氧化物及杂质，这些杂质会使焊缝产生气孔夹渣和裂纹。

（3）火焰：点燃火焰，调节火焰大小，调节火焰性质。

（4）施焊： ①预热工件及焊丝，熔化形成熔池。

②火焰向焊缝纵向移动 。

③火焰在焊缝中横向摆动。

④焊丝的送进。

（5）施焊时必须注意

①焊接时必须用焰心前端2～4mm温度最高区进行焊接，太近易产生回火危险。太远温度低，热量流失熔化速度慢。

②火焰纵向移动和横向摆动必须有规律地进行，不离开熔池，并保持在熔池的前半部分，以保证焊缝的连续性。

③注意观察金属的熔化深度，不能有假焊存在

④焊丝的送进速度必须根据焊缝的需要，不能太多或太少。

二、气割操作

1.气割的原理：

气割是利用气体火焰，将金属预热到能够在氧气中燃烧的温度（燃点），（碳素钢的燃点大约在11500C）然后开放切割氧气（高压、高速、高纯度氧），将燃点金属剧烈燃烧或氧化铁渣，并从切口处吹走，从而将金属分离的过程。

2.气割的性质：

（1）金属的燃点应低于熔点，金属在纯氧中燃烧时只发生固态燃烧发应，而不发生熔化，这样才能获得整齐的切口。

（2）燃烧生成的金属氧化物的熔点应低与金属本身的熔点，以使金属氧化物在液态下被气流吹走。

（3）金属燃烧时放出的热量多，且金属本身的导热性不宜太高，才能利用金属燃烧产生的热量将切口附近的金属预热到燃点，保证切割过程连续进行。

低碳钢和低合金钢能较好地满足以上要求。

3.气割过程：

点火——调节火焰大小，中性焰——预热金属至燃点——开放高压氧气阀起割——沿切割线移动——停割关闭割炬。

火焰钎焊：钎焊是利用熔点比母材低的金属作为接缝的填充材料，把两个焊件在固态下连接在一起的一种焊接方法。

焊接时焊件接头和钎料同时加热到钎料的熔点，钎料熔化而焊件不熔化，以便液态钎料渗入到接头间隙，并向接头表面打散，形成钎焊接头。

软钎焊：钎料的熔点在4500C以下。

硬钎料：钎料的熔点在4500C以上。

常用：铜基钎料和银基钎料焊。

三、示范：

1.三种火焰的调节方法；

2.气焊的基本方法；

3.气割的姿势、步骤。

四、练习：

1.点火、调节，焊接两薄板；

2.气割铁板。

五、注意事项

1．氧气瓶、调压阀严禁沾染任何油脂；

2．乙炔瓶、氧气瓶禁止卧放工作和日光暴晒；

3．乙炔瓶、氧气瓶与工作点须相距5米以上，严禁近火放置；

4．未经处理的油箱、油桶等容器禁止修焊；

5．发生回火时，应立即关开几次氧气阀和乙炔阀；

6．操作时应戴好护目镜。

教学后记：

第四章  焊接

4.3 概述

一、本次课主要内容

讲解当前焊按技术的现状及发展趋势;学生实习讲评，学生搞卫生。

二、教学目的与要求

了解当前焊按技术的现状及发展趋势。

三、教学重点难点

通过实际操作，使理论和实践有机地结合在一起。

四、教学方法和手段

讲授、演示、实操；

五、作业与习题布置

《金工实训问答与练习》P58      P59       P63      P25(三)（四）

1.现代焊接技术发展的特点

焊接是一门重要的基础工艺，它的发展依托于现代科学技术的发展。焊接技术诞生至今仅有百余年的历史，但是它的发展却是十分迅速的。２０世以来，尤其是近二三十年随着科学技术的空前发展，各种新的焊接技术层出不穷，等离子物理、电子束、红外线、真空、超声、声学、微电子等现代科学技术的新成就都在焊接上获得广泛应用。新技术的应用奠定了焊接技术发展的基础，增强了焊接技术的能力，扩大了焊接技术应用的范围。目前，已经形成了几十种各具特色的焊接方法。焊接技术已经在能源、交通、化工、机械、特种设备、电子、航空航天、石油等诸多领域得到广泛的应用。可以说，现代科学技术的新成就日益渗透到焊接领域，促进了现代焊接技术的快速发展。

2.焊接设备与焊接方法的发展趋势

近几十年来，随着科技的日新月异，焊接设备和焊接方法也得到长足的发展。目前，国外焊接设备的显著特点是高精度、高质量、高可靠性，数字化、智能化控制、大型化、集成化以及多功能化。而国内无论从产量构成还是技术发展方向上看，正在向高效、自动化、智能型、节能、环保型的焊接方向上发展。

我国的弧焊设备正逐步接近国内水平，调整产品结构、提高产品档次，宜大力发展逆变式焊接电源和自动、半自动焊机尤其是高效节能的二氧化碳焊机；电阻焊技术则以中、大功率为主要研究内容及发展方向；电磁兼容技术将在焊接设备中得到推广应用，焊接设备产业急需低能耗、绿色环保产品；自动化焊接技术及设备正以前所未有的速度发展，三峡工程、西气东输工程、航天工程、船舶工程等国家大型基础工程的发展和国内汽车工业的崛起，都有力地促进了先进焊接工艺特别是焊接自动化技术的发展与进步；焊接机器人及智能型焊接也会在特定领域适当发展，应用广泛；成套、专用焊接设备的需求量不断增大，应用范围更广泛，对其技术性能要求越来越高，满足高效新工艺的设备将更为成熟与普及，国内设备制造企业需要在专用、成套焊接设备方面取得新的突破。

到目前为止，我国电焊机行业能够生产的产品系列有４０余个，９０多个品种，就生产规模、生产的电焊机品种等与国外相比还有很大的差距；焊机产品的构成比上，国内生产的焊机以手工电弧焊焊机为主，约占所有焊机数量的８０％，还有一部分ＣＯ２焊机以及ＴＩＧ焊机等，但是品种较少，焊机的自控及数字化程度不高，其他的如空气等离子焊机、电子束激光焊机以及其它特种焊焊机的研制进展缓慢。大力发展专用焊接成套设备、焊接机器人、发展辅助机具、加速控制技术科技新成果在焊接设备上的应用将是科技工作者研究的重点方向。

3.焊接材料的发展趋势

我国目前焊接材料产量为世界第一位，但在焊接材料产品结构上和工业发达国家相比，差距十分明显。为了适应焊接生产向高效率、高质量、低成本及自动化方向发展的潮流，美国、日本等发达国家在不断地调整焊接材料产品结构。２０世纪８０年代中期，国外发达国家焊条占焊材的比例约为５０％左右，到二十一世纪初，欧洲、北美、日本在消费的焊材中，焊条的比例均已小于２０％，也就是说，目前发达国家的自动化和半自化焊接，已占整个焊接工作量的８０％以上。

从美国、日本、西欧等发达国家和地区焊接材料的发展来看，手工电弧焊用焊条的减少，自动焊焊接材料不断增加是一个必然的发展趋势。由于各国的国情不同，在可以预见到的今后５～１０年内，焊条占焊接材料总产量的比例，各国的预测也不一样，美国预计不会低于３０％，欧洲认为焊条占２５％是最低比例，日本预测可降到１５％以下。我国也会按此规律进行，但发展速度要缓慢一些。

我国目前生产的焊材中６０％以上是手工焊条，气体保护焊丝约占２０％，至于埋弧焊焊丝以及药心焊丝所占的比例更少。我国生产和消费量最多的普通焊材，包括结４２２等碳钢焊条、ＨＪ４３１焊剂、ＥＲ５０－６镀铜焊丝等产品，由于生产能力膨胀，供过于求，一些焊材企业更是采取了“低成本、低品质、低售价”的恶性竞争手段，因此实际上国内生产的一些普通焊材的品质，不但没有进步，反而退步了。国外市场反映我国一些企业出口的普通焊材是“低品质水货”，虽然价格便宜但品质不好，只能用在次要的工程中，给我国“焊材形象”造成了恶劣的影响。我国焊接材料发展的主要瓶颈，是气保护实芯焊丝及埋弧焊实芯焊丝的品种和品质满足不了市场的需求，包括各种不同强度级别的高强钢焊丝、耐热钢焊丝、低温钢焊丝、耐大气腐蚀钢焊丝、不锈钢焊丝等。此外，我国还急需研制和生产自保护和堆焊用药芯焊丝。至于目前国内外厂家推出的无镀铜焊丝，应该称为特种涂层焊丝，由于各厂家涂层成分不同和表面处理方式的差异，焊丝的性能也有不同。性能优良的涂层和表面处理工艺，不但起防锈和润滑的作用，焊接时不产生铜烟尘，而且可提升焊丝的电弧稳定性和减少焊接飞溅。目前，国内外厂家对这种焊丝涂层和表面处理工艺仍在不断改进中，期望这种焊丝与精确控制电弧过渡的数字化逆变焊机相配合，可以实现高效率、低飞溅的大电流ＣＯ２焊接，达到相当于药芯焊丝焊接的工艺效果，是今后的发展方向。

4.结语

我国未来焊接技术发展的方向一方面要研制新的焊接方法、焊接设备和焊接材料，以进一步提高焊接质量和安全可靠性，如改进现有电弧、等离子弧、电子束、激光等焊接能源，运用电子技术和控制技术，改善电弧的工艺性能，研制可靠轻巧的电弧跟踪方法；另一方面要提高焊接机械化和自动化水平，如焊机实现程序控制、数字控制，研制从准备工序、焊接到质量监控全部过程自动化的专用焊机，在自动焊接生产线上，推广、扩大数控的焊接机械手和焊接机器人，可以提高焊接生产水平，改善焊接卫生安全条件。２１世纪，面对着我国宏伟的科技发展目标，面对着我国焊接技术与国外的巨大差距，这都对焊接工作者提出了更高的要求，因此我们要运用现代科学技术，努力促进焊接技术的进步与发展。

教学后记：