课 程 教 案

课程名称：  金工实习（焊接）

任课教师：

所属院部：    机械工程学院

教学班级：   非机械类所有专业

教学时间：20   —20    学年第   学期

湖 南 工 学 院

课程基本信息

| 课程 名称 | 金工实习 | 课程代码 | E0050594 | 总计： 学时 讲课： 学时 实验： 学时上机： 学时 实训： 1 天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 学 分 |  |  |
| 类别 | 必修课（ √ ） 选修课（ ） 理论课（ ） 实训课（√ ） |  |  |  |
| 任课 教师 |  | 职称 |  |  |
| 授课 对象 | 专业班级： 共 个班 |  |  |  |
| 课 程 简 介 （不超过1000字） | 1.熟悉有关的焊接工程术语，了解焊接常用材料的基础知识； 2.通过训练，初步获得焊接的基本工艺知识； 3.了解焊接的安全技术知识，做到安全训练； |  |  |  |
| 基本 教材 和主 要参 考资 料 | 《机械制造工程训练》 ，何国旗 、何瑛 、刘吉兆等主编，中南大学出版社； 《金工实训问答与练习》 ，杨志勤 主编，湖南师范大学出版社； 《焊接工教学视频》 机械工业出版社。 |  |  |  |

第四章  焊接

4.1 概述

一、本次课主要内容

焊接的概念、种类和用途；手弧焊的特点及对焊机的要求；AX—320、BX—330两种焊机的构造、操作方法；焊条组成及焊芯与药皮的作用；电弧的燃烧条件和引弧方法及技巧。

二、教学目的与要求

熟悉有关的焊接工程术语，了解焊接常用材料的基础知识；通过训练，初步获得焊接的基本工艺知识。
    三、教学重点难点

1、如何引弧、运条。

2、分析电流过大、焊接速度过快对焊缝的影响。

四、教学方法和手段

讲授、演示、实操；

五、作业与习题布置

实习日记、实习总结

4.1.1   手工电弧焊

一、理论知识

1．焊接的意义、应用和分类

焊接是用加热或加压，或加热又加压的方法，在使用或不使用填充金属的情况下，使两块金属连接在一起的一种加工工艺方法。
   焊接是现代工业生产中不可缺少的先进制造技术，随着科学技术的发展，焊接技术越来越受到各行各业的密切关注，广泛应用于机构、冶金、电力、锅炉和压力容器。建筑、桥梁、船舶、汽车、电子、航空航天、军工和军事装备等生产部门。
   焊接的分类方法很多，若按焊接过程中金属所处的状态不同，可把焊接方法分为熔焊、压焊和钎焊三大类，每一类又包括许多焊接方法。
   熔焊是在焊接过程中，将焊件接头加热至融化状态而不加压力完成的焊接方法。如气焊、手工电弧焊等。
压焊是在焊接过程中，对焊件施加压力（加热或不加热）以完成焊接的方法。如电阻焊、摩擦焊等。
   钎焊是在焊接过程中，采用比母材熔点低的金属材料作钎料，将焊件和钎料加热到高于钎料但低于母材熔点的温度，利用液态钎料润湿母材，充填接头间隙并与母材相互扩散实现连接焊件的方法。如软钎焊（加热温度在450度以下?锡焊）硬钎焊（加热温度在450度以上?铜焊）。
   其中手工电弧焊是目前应用最普遍的，也是其他种类焊接方法的基础。

二、手工电弧焊实操

1.电弧焊的特点

手工电弧焊是利用手工操纵焊条进行焊接的电弧焊方法，简称手弧焊。其特点：

（1）设备简单。

（2）操作灵活方便。

（3）能进行全位置焊接适合焊接多种材料。

（4）不足之处是生产效率低劳动强度大。

什么叫电弧？在两电极间的气体介质中强烈而持久的放电现象称之为电弧，电弧放电时，一方面产生高温，同时产生强光，手弧焊就是利用电弧产生的高温熔化焊条和焊件，使两块分离的金属熔合在一起，从而获得牢固的接头。
   手弧焊是以焊条和焊件作为两个电极，被焊金属称为焊件或母材。焊接时因电弧的高温和吹力作用使焊件局部熔化。在被焊金属上形成一个椭圆形充满液体金属的凹坑，这个凹坑称为熔池。随着焊条的移动熔池冷却凝固后形成焊缝。焊缝表面覆盖的一层渣壳称为熔渣。焊条熔化末端到熔池表面的距离称为电弧长度。从焊件表面至熔池底部距离称为熔透深度。如图4-1所示。

图4-1   手工电孤焊示意图

焊接时如何区分熔池和熔渣？

焊接时，焊条垂直正下方最亮的部分是熔池，而暗红色，流动性较好的液体是熔渣，应当注意的是熔渣不应该超前。
    2.手弧焊的所用设备和工具

（1）设备
   手弧焊的主要设备是电焊机，电弧焊时所用的电焊机实际上就是一种弧焊电源，按产生电流种类不同，这种电源可分为弧焊变压器（交流）和直流弧焊发电机及弧焊整流器（直流）。

弧焊变压器：它实际上是一种特殊的降压变压器。它将220伏或380伏的电源电压降到60—80伏 （即焊机的空载电压）以满足引弧的需要。焊接时电压会自动下降到电弧正常工作所需的电压（30—40伏）。输出电流从几十安到几百安，可根据需要调节电流的大小。

弧焊变压器结构简单，价格便宜，工作噪声小，使用可靠，维修方便，应用很广。缺点是焊接时电弧不稳定。
    直流弧焊发电机：是由交流电动机和直流发电机组成，电动机带动发电机旋转，发出满足焊接要求的直流电。直流弧焊发电机焊接时电弧稳定焊接质量较好，但结构复杂，噪声大，价格高，不易维修。因此，只应用在对电流有要求的场合。另外，因耗材多，耗电大，故这种以电动机驱动的弧焊发电机我国已不再生产。
   弧焊整流器：近年来，弧焊整流器也得到了普遍应用。它是通过整流器把交流电转变直流电。它即弥补了交流电焊机电弧稳定性不好的缺点，又比一般直流弧焊发电机结构简单，维修容易，噪声小。
   用直流弧焊电源焊接时，由于正极和负极上的热量不同，所以分为正接和负接两种方法。如图4-2所示。把焊条接负极，称为正接法；反之称为负接法。焊接厚板时，一般采用直流正接法，这时电弧中的热量大部分集中在焊件上，有利于加快焊件熔化，保证足够的熔深。焊接薄板时，为了防止烧穿，常采用反接。

图4-2   直流弧焊电源的接线法

a)正接  b）反接

手工电弧焊机的型号是按统一规定编制的，它采用汉语拼音字母和阿拉伯数字表示。型号的编制次序及含义如图4-3及表4-1所示。

图4-3   焊机型号的编排次序

表4-1  电焊机型号代表字母及数字

| 大类 |  | 小类 |  | 基本规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代号 | 名称 | 代号 |  |
| 焊接发电机 | A | 下降特性 平特性 多特性 | X P D | 额定电流（A） |
| 焊接变压器 | B | 下降特性 平特性 | X P |  |
| 焊接整流器 | Z | 下降特性 平特性 多特性 | X P D |  |

提问： 1、BX1---300---1型号电焊机各字母和数字的含义？

（2）工具

焊接电缆：它是焊接专用电缆线，用紫铜制成，要求有一定的截面积，良好的导电性、绝缘性和柔软性。作用是传导电流。

焊钳：它作用是夹持焊条和传导电流。

面罩：它的作用是保护眼睛和面部，以免弧光的灼伤。

刨锤；用以清掉覆盖在焊缝上的焊渣。

3.电焊条

（1）焊条的组成和作用：焊条由焊芯（金属芯）和药皮组成；

①焊芯是焊接用专用的金属丝，是组成焊缝金属的主要材料。焊接时焊芯的主要作用：一是作为一个电极起传导电流和引燃电弧的作用。二是熔化后作为填充金属与熔化后的母材一起形成焊缝。为了保证焊缝质量，对焊缝金属的化学成分有较严格的要求。因此，焊芯都是专门冶炼的，碳、硅含量较低，硫、磷含量极少。

②焊条的直径用焊芯的直径表示，焊条直径的规格有Φ1.6、Φ2.5、Φ3.2、Φ4、Φ5、Φ6毫米几种，长度200-550毫米不等。而我们实习用焊条直径为Φ3.2毫米，长度为350毫米。

（2）在手工电弧焊时焊条中的药皮的主要作用是：

①机械保护作用：利用药皮熔化后释放出的气体和形成的的熔渣隔离空气，防止有害气体侵入融化金属。

②冶金处理作用：去处有害杂质（如氧、氢、硫、磷）和添加有益的合金元素，使焊缝获得合乎要求的化学成分和机械要求。

③改善焊接工艺性能：使电弧燃烧稳定，飞溅少，焊缝成型好，易脱渣等。

（3）电焊条的分类：

①根据焊条药皮的性质不同，焊条可以分为酸性焊条和碱性焊条两大类。药皮中含有多量酸性氧化物（TiO2、SiO2 等）的焊条称为酸性焊条。药皮中含有多量碱性氧化物（CaO、Na2O等）的称为碱性焊条。酸性焊条能交直流两用，焊接工艺性能较好，但焊缝的力学性能，特别是冲击韧度较差，适用于一般低碳钢和强度较低的低合金结构钢的焊接，是应用最广的焊条。碱性焊条脱硫、脱磷能力强，药皮有去氢作用。焊接接头含氢量很低，故又称为低氢型焊条。碱性焊条的焊缝具有良好的抗裂性和力学性能，但工艺性能较差，一般用直流电源施焊，主要用于重要结构（如锅炉、压力容器和合金结构钢等）的焊接。

②按焊条的用途不同，焊条可分为结构钢焊条（碳钢焊条及低合金焊条）、不锈钢焊条、铸铁电焊条、耐热钢电焊条、低温电焊条、堆焊焊条、铜和铜合金、镍和镍合金、铝及铝合金焊条等，其中结构钢焊条应用最广。

（4）碳钢焊条的编制：

碳钢焊条的型号由字母“E”四位数字组成。字母“E”表示焊条；前两位数字表示熔敷金属抗拉强度的最小值，碳钢焊条分E43(熔敷金属抗拉强度≥420Mpa)和E50(熔敷金属抗拉强度≥490Mpa)两个系列；第三位数字表示焊条的焊接位置，“0”及“1”表示焊条适用于全位置焊接（平、立、仰、横焊），“2”表示焊条适用于平焊及平角焊，“4”表示焊条适用于向下立焊；第三位和第四位数字组合时表示焊接电流种类及药皮类型，见表4-2。

表4-2   焊接电源种类及药皮类型

| 数字 | 药皮类型 | 焊接电源种类与极性 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 特殊型 | 交流或直流正反接 |
| 01 | 钛铁矿型 | 交流或直流正反接 |
| 03 | 钛钙型 | 交流或直流正反接 |
| 08 | 石墨型 | 交流或直流正反接 |
| 10 | 高纤维素钠型 | 直流反接 |
| 11 | 高纤维素钠型 | 交流或直流反接 |
| 12 | 高钛钠型 | 交流或直流正接 |
| 13 | 高钛钾型 | 交流或直流正反接 |
| 14 | 铁粉钛型 | 交流或直流正反接 |
| 15 | 低氢钠型 | 直流反接 |
| 16 | 低氢钾型 | 交流或直流反接 |
| 18 | 铁粉低氢型 | 交流或直流反接 |
| 20 | 氧化铁型 | 交流或直流正接 |
| 22 | 氧化铁型 | 交流或直流正反接 |
| 23 | 铁粉钛钙型 | 交流或直流正反接 |
| 24 | 铁粉钛型 | 交流或直流正反接 |
| 27 | 铁粉氧化铁型 | 交流或直流正接 |
| 28 | 铁粉低氢型 | 交流或直流反接 |

提问：2 、E4303和 E4315型号焊条表示的意义？

4.手工电弧焊技术

（1）电焊机的接线方法如图4-4所示。

图4-4   电焊机接线方法

（2）电孤的引燃方法

手工电弧焊的引燃方法是采用接触法。具体应用时又可分为划擦法和敲击法两种。划擦法引弧动作似划火柴，对初学者来说易于掌握，但容易损坏焊件表面。敲击法引弧由于焊条端部与焊件接触时处于相对静止的状态，操作不当，容易造成焊条粘住焊件。此时，只要将焊条左右摆动几下就可以脱离焊件。

（3）运条

电弧引燃后，迅速将焊条提起2—4毫米进行焊接，焊接时应有三个基本动作：

①焊条中心向熔池逐渐送进，以维持一定的弧长，焊条的送进速度应与焊条熔化的速度相同。否则会产生断弧或焊条与焊件粘连现象。

②焊条的横向摆动，以获得一定的焊缝宽度。

③焊条沿焊接方向逐渐移动，移动速度的快慢影响焊缝的成型。

（4）手工电弧常用的运条方法：

①直线形运条法  由于焊条不作横向摆动，电弧较稳定能获得较大的熔深，但焊缝的宽度较窄。

②锯齿形运条法  锯齿形运条法是焊条端部要作锯齿形摆动。并在两边稍作停留（但要注意防止要边）以获得合适的熔宽。

③环形运条法  环形运条法是焊条端部要作环形摆动。

（5）焊缝的起头和收尾

①焊缝的起头：焊缝的起头就是指开始焊接的部分，由于引弧后不可能迅速使这部分金属温度升高。所以起点部分的熔深较浅，焊缝余高较高。为了减少这种现象，可以采用较长的电弧对焊缝的起头处进行必要的预热，然后适当地缩短电弧的长度再转入正常焊接。
   ②焊缝的收尾：焊缝的收尾时由于操作不当往往会形成弧坑，降低焊缝的强度，
产生应力集中或裂纹。为了防止和减少弧坑的出现，焊接时通常采用三种方法：
划圈收弧法，适合于厚板焊接的收尾。反复断弧收尾法，适合于薄板和大电流焊接的收尾。回焊收弧法，适合于碱性焊条的收尾。

5．焊接工艺参数

焊接工艺参数（也称焊接规范）。手工电弧焊的工艺参数通常包括焊条类型及直径、焊接电流、电弧电压、焊接速度和焊接角度。

（1）焊条直径的选择：
   为了提高生产效率，应尽可能地选用大直径的焊条，但是焊条直径大往往会造成未焊透和焊缝成型不良。焊条直径的选择通常可以从以下几个方面考虑：

①焊件的厚度，厚度较大的焊件应选用较大直径的焊条。

②焊缝的位置，平焊时应选用较大直径的焊条。立焊、横焊、仰焊时为减小热输入，防止熔化金属下淌，应采用小直径焊条并配合小电流焊接。

③焊接层数，多层焊时为保证根部焊透 ，第一层焊道应采用小直径焊条焊接，以后各层可以采用较大直径焊条焊接，以提高盛产率。

④接头形式，搭接接头、T形接头多用作非承载焊缝，为提高生产效率应采用较大直径的焊条。

（2）焊接电流的选择：

增大焊接电流能提高生产效率。使熔深增大，但电流过大易造成焊缝咬边和烧穿等缺陷，降低接头的机械性能。焊接时，焊接电流的选择可以从以下几个方面考虑：

①根据焊条直径和焊件厚度选择。焊条直径越大，焊件越厚，要求焊接电流越大。平焊低碳钢时，焊接电流I(单位A)与焊条直径d(单位mm)的关系式为：
I = (35---55)d

②根据焊接位置的选择。在焊条直径一定的情况下,平焊位置要比其它位置焊接时选用的焊接电流大。

提问：3、在一块10毫米厚低碳钢上，用直径为3.2毫米的焊条，焊一道平焊缝，应采用多大焊接电流？

（3）电弧电压的选择：（电弧长度的选择）
   电弧电压的大小是由弧长来决定。电弧长则电压高，电弧短则电压低。在焊接过程中应采用不超过焊条直径的短电弧。否则会出现电弧燃烧不稳、保护不好，飞溅大，熔深小，还会使焊缝产生未焊透、咬边和气孔等缺陷。

（4）焊接速度
   单位时间内完成的焊缝长度称为焊接速度。焊接速度过快或过慢都将影响焊缝的质量。焊接速度过快，熔池温度不够，易造成未焊透、未融合和焊缝过窄等现象。若焊接速度过慢，易造成焊缝过厚、过宽或出现焊穿等现象。掌握合适的焊接速度有两个原则：一是保证焊透，二是保证要求的焊缝尺寸。

（5）焊条角度的选择

6.焊缝的接头形式、空间位置及坡口

（1）焊缝的接头形式

手工电弧焊的接头形式有对接、搭接、角接和T形接四种，如图4-5所示

图4-5   焊接接头形式

a)对接  b)搭接  c)角接  d)T形接

（2）焊缝的空间位置

按焊缝的空间位置不同可分为：

①平焊：水平面的焊接；如图4-6(a)所示。

②立焊：垂直平面，垂直方向上的焊接；如图4-6(b)所示。

③横焊：垂直平面，水平方向上的焊接；如图4-6(c)所示。

④仰焊：倒悬平面，水平方向上的焊接。如图4-6(d)所示。

图4-6   焊接的空间

（3）坡口

对接接头是应用最多的接头形式。当被焊工件较薄（板厚小于6毫米）时，在焊接接头处只要留有一定间隙就能保证焊透。当焊件厚度大于6毫米时，为了保证能焊透按板厚的不同，需要在接头处开处一定形状的坡口。对接接头常见的坡口形状如图4-7所示。

图4-7   焊接的坡口

7.常见的焊接缺陷及其产生的原因

在焊接过程中，由于焊接规范选择、焊前准备和操作不当，会产生各种焊接缺陷，常见的有。

（1）焊缝尺寸不符合要求

主要是指焊缝过高或过低、过宽或过窄及不平滑过渡的现象。产生的原因是：

①焊接坡口不合适。

②操作时运条不当。

③焊接电流不稳定。

④焊接速度不均匀。

⑤焊接电弧高低变化太大。

（2）咬边

主要是指沿焊缝的母材部位产生的沟槽或凹陷。产生的原因是：

①工艺参数选择不当，如电流过大、电弧过长。

②操作技术不正确，如焊条角度不对，运条不适当。

（3）夹渣

主要是指焊后残留在焊缝中的熔渣。产生的原因是：

①焊接材料质量不好。

②接电流太小，焊接速度太快。

（4）弧坑

主要是指焊缝熄弧处地低洼部分。产生的原因是：操作时熄弧太快，未反复向熄弧处补充填充金属。

（5）焊穿

主要是指熔化金属自坡口背面流出，形成穿孔的缺陷。产生的原因是：

①焊件装配不当，如坡口尺寸不合要求，间隙过大。

②焊接电流太大。

③焊接速度太慢。

④操作技术不佳。

（6）气孔

主要是指熔池中的气泡凝固时未能逸出而残留下来所形成的空穴。产生的原因是：

①焊件和焊接材料有油污、铁锈及其它氧化物。

②焊接区域保护不好。

③焊接电流过小，弧长过长，焊接速度过快。

8.手工电弧焊安全技术

在焊接时要与电、可燃及易爆的气体、易燃的液体、有毒有害的烟尘、电弧光的辐射、焊接热源的高温等接触。若不遵守安全操作规程，就可能引起触电、灼伤、火灾、爆炸和中毒等事故。

（1）预防处电的安全知识

①弧焊设备的外壳必须接地，而且接地线应牢靠，以免由于漏电而造成触电事故。

②弧焊设备的初级接线、修理和检查应有电工进行焊工不可私自随便拆修。次级接线由焊工进行连接。

③推拉电源闸刀时应戴好干燥的皮手套。

④焊钳应有可靠的绝缘。中断工作时，焊钳应放在安全的地方，防止焊钳与焊件之间产生短路而烧坏焊机。

⑤焊接时工作服，手套、绝缘鞋应保持干燥。

⑥在容器或狭小的工作场所施焊时，须两人轮流操作，其中一人在外监护，以防发生意外，立即切断电源便于急救。

⑦在潮湿的地方工作时，应用干燥的木板或橡胶片等绝缘物坐垫板。

⑧在光线暗的地方，容器内操作或夜间工作时，使用的照明灯的电压应不大于36伏。

⑨更换焊条时，不仅应带好手套，而且应避免身体与焊件接触。

⑩焊接电缆必须有完整的绝缘，不可将电缆放在焊接电弧附近或 热的焊缝金属上，避免高温而烧坏绝缘层；同时要避免碰 磨损。焊接电缆如有破损应立即进行修理或调换。

（2）预防火灾和爆炸地安全知识

①焊接前要认真检查工作场地周围是否有易燃、易爆物品（如棉纱、油漆、汽油、煤油、木屑、乙炔发生器等），如又依易燃、易爆物，应将这些物品搬离工作点5米以外。

②在高空作业时更应注意防止金属火花飞溅而引起的火灾。

③严禁在有压力的容器和管道上进行焊接。

④焊补储存过易燃物的容器（如汽油箱等）时。焊前必须将容器内介质放尽，并用碱水清洗内壁，再用压缩空气吹干，应将所有孔盖打开，确认安全可靠方可焊接。

⑤焊条头及焊后的焊件不能随便乱扔，要妥善管理、更要不能扔在易燃、易爆物品的附近，以免发生火灾。

（3）预防有害汽体和烟尘的安全知识

①焊接场地应有良好的通风，以排除烟尘和有害气体。

②在容器内或狭小的地方焊接时应采用压缩空气通风。

③避免多名焊工拥挤在一起操作

（4）预防弧光辐射的安全知识

①焊工必须使用专用的有电焊防护玻璃的面罩，而且防护玻璃
的号数要适宜。

②焊接时要穿工作服，防止弧光灼伤皮肤。

③引弧时要注意防止伤害他人眼睛。

④在工作场地和人多的地方，尽可能地使用遮光板，避免周围人受弧光伤害。

（5）焊接时生产高温金属飞溅物，同时使用过的焊条头及焊件温度也很高，因此应注意防止烫伤。

在焊接场所，要戴好电焊手套，禁止用赤裸的手触摸焊条头和焊件，穿戴好工作服，裤子要盖过脚面或戴脚盖。

清潭时，要注意防止热的渣壳烫伤面部和眼睛。

二、示范：

1.如何引弧、运条。

2.焊接示范。

3.分析电流过大、焊接速度过快对焊缝的影响。

三、练习：

1.引弧，正确选择电流。

2.在钢板上作平焊练习（包括接头和收尾）。

四、注意事项

1．注意安全，坚持文明生产；

2.严格按照手工电弧焊安全技术操作规程操作。

教学后记：