课 程 教 案

课程名称：  金工实习（铸造）

任课教师：

所属院部：    机械工程学院

教学班级：   机械类所有专业

教学时间：2014—2015学年 第2学期

湖 南 工 学 院

课程基本信息

| 课程 名称 | 金工实习 | 课程代码 | E0040594 | 总计： 学时 讲课： 学时 实验： 学时上机： 学时 实训： 4 天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 学 分 |  |  |
| 类别 | 必修课（√ ） 选修课（ ） 理论课（ ） 实训课（√ ） |  |  |  |
| 任课 教师 |  | 职称 |  |  |
| 授课 对象 | 专业班级：机设、机电、金材、成型 共 14 个班 |  |  |  |
| 课 程 简 介 （不超过1000字） | 1、铸造生产工艺过程、特点及应用；砂型的制造。 2、手工造型的基本方法；机器造型。 3、手工造型的基本方法；机器造型。 4、浇注位置和分型面的选择；铸件缺陷及其产生原因；了解常用的特种铸造方法及其特点。 |  |  |  |
| 基本 教材 和主 要参 考资 料 | 《机械制造工程训练》 ，何国旗 、何瑛 、刘吉兆等主编，中南大学出版社； 《金工实训问答与练习》 ，杨志勤 主编，湖南师范大学出版社； 《铸造教学视频》 机械工业出版社。 |  |  |  |

第二章  铸造

2.1 概述

一、本次课主要内容

铸造训练安全注意事项；铸造训练内容及要求；铸造生产工艺过程、特点及应用。

二、教学目的与要求

了解铸造生产工艺过程及其特点；了解砂型的结构，了解零件、模样和铸件之间的关系；

三、教学重点难点

1、铸造训练安全注意事项；

2、铸造生产工艺过程。

四、教学方法和手段

讲授、演示、实操；

五、作业与习题布置

《金工实训问答与练习》P43    P19（一）

2.1.1   铸造基础知识

一、铸造生产工艺过程、特点及应用

铸造是熔炼金属，制造铸型，并将熔融的金属浇入铸型，经冷却凝固后获得具有一定形状和性能的铸件的方法。铸件是用铸造方法获得的金属制品。铸造生产工艺具有如下特点：

1、铸造生产适应性强

铸件尺寸和质量不受限制，铸件形状可以非常复杂，特别是可以获得具有复杂内腔的铸件，适于铸造生产的金属材质范围广，生产批量不受限制。

2、铸造生产成本低

铸造生产使用的原材料来源广泛，价格便宜，铸件形状、尺寸与零件相近，节省大量的金属材料和加工工时，废金属回收利用方便，因此铸造生产成本低廉。

铸造是一种古老的生产金属件的方法，也是现代工业生产制取金属制品的必不可少的重要方法。在一般机器中铸件占总质量的40％~80%。铸件一般作为毛坯用，经过切削加工后才能成为零件。现在一些特种铸造方法，可以直接铸出某些零件，是少无切屑加工的重要发展方向。

铸造按生产方式不同，可分为砂型铸造和特种铸造。砂型铸造是用型砂紧实制成铸型生产铸件的铸造方法。砂型铸造是目前生产中最基本的而且是用得最多的铸造方法。用砂型铸造生产的铸件，约占铸件总产量80％以上。同学们实习的铸造方法就是砂型铸造。砂型铸造的生产过程如图1所示，其中制作铸型和熔炼金属是核心环节。对大型铸件的铸型和型芯在合箱前还要进行烘干。

图2-1造型的基本过程

什么是砂型铸造？

以型砂和芯砂为造型材料制成铸型，液态金属在重力下充填铸型来生产铸件的铸造方法。

图2-2合型后的砂型

1—型芯通气孔   2—浇口杯   3—直浇道  4—横浇道   5—内浇道

6—型腔   7—型芯   8—芯座  9—下砂箱  10—下砂型  11—上砂型

12—上砂箱   13—通气孔

图2-3 砂型铸造的工艺过程

二、砂型的制造

1.型砂的性能要求和组成

型砂是按一定比例配成的造型材料，是制作砂型铸造用铸型的主要材料之一。

（1）对型砂的性能要求

配制好的型（芯）砂应具有粘性和可塑性，可在外力作用下舂紧并塑造成砂型。浇注时型砂与高温液体金属接触，承受高温金属液流的冲刷及烘烤，因此，型砂应具有较高的强度和耐火性，以保证砂型不被冲坏和不被烧熔，避免产生冲砂、粘砂等缺陷。型砂还应具有透气性，使浇注时产生的气体能顺利地从砂粒间的孔隙排出型外，以防止产生气孔缺陷。此外，型砂还应具有退让性，以保证铸件冷却收缩时，不致因阻碍收缩使铸件产生裂纹。型砂的质量直接影响铸件的质量。在铸件废品中约50%废品的产生与型砂质量有关，因此要对型砂质量进行控制。

（2）型砂的组成

为了满足型砂的性能要求，型砂由原砂、粘结剂、水及附加物按一定比例混制而成。

原砂：一般采自海、河或山地，但并非所有的砂子都能用于铸造，铸造用砂应控制。

①化学成分 原砂的主要成份是石英和少量的杂质（钠、钾、钙、铁等的氧化物）。石英的化学成份是二氧化硅（SiO2），它的熔点高达1700℃。砂中SiO2含量越高，其耐火性越好。铸造用砂SiO2含量为85-97%。

②粒度与形状：砂粒愈大，耐火性和透气性越好。

砂粒的形状可分为圆形、多角形和尖角形。一般湿型砂多采用颗粒均匀的圆形或多角形的天然石英砂或石英长石砂。高熔点金属铸件应选用粗砂，以保证耐火性。

粘接剂：用来粘结砂粒的材料称为粘接剂，如：水玻璃、桐油、干性植物油、树脂和粘土等。前几种粘结性比粘土好，但价格贵，且来源不广，因此除特殊要求的型砂，一般不用。粘土价廉且资源丰富，有一定的粘接强度，用得较多。粘土又分为普通粘土和膨润土。湿型砂普遍采用粘接性较好的膨润土，而干型多采用普通粘土。

附加物：为改善型砂的某些性能而加入的材料称为附加物，常用的有：煤粉、油、木屑等。

（3）混砂过程

型砂的组成物按一定比例配制，以保证其性能。型砂的性能好坏不仅决定于其配比，还与配砂的工艺操作有关，如加料次序、混碾时间等。混碾时间愈长的型砂性能愈好，但时间太长影响生产。

目前工厂一般采用碾轮式混砂机进行混砂。混砂工艺过程是先将新砂、粘土和旧砂依次加入混砂机中，先干混5分钟，混拌均匀后加一定量的水进行湿混约10分钟，即可打开混砂机碾盘上的出砂口出砂。

已配好的型砂必须通过性能检验后才能使用。产量大的铸造车间常用型砂试验仪检验，小批量生产的车间多用手捏砂团的办法检验。手捏砂团检验是在型砂混好后用手抓一把，捏成砂团。当手放开后砂团可见清晰手纹。把砂团折断，断面比较平整，同时有一定的强度。这样的型砂就可以使用了。

在砂型铸造中，型砂用量很大。生产一吨合格的铸件大约需4~5吨型砂，其中新砂为0.5～1吨。为了降低成本，在保证质量的前提下，应尽量回收利用旧砂。

图2-4  手捏法检验型砂

2．铸型的组成

铸型是用金属或其他耐火材料制成的组合整体，是金属液凝固后形成铸件的地方。以两箱砂型铸造为例，典型的铸型如图2-5所示，它由上砂型、下砂型、浇注系统、型腔、型芯和通气孔组成。型砂被舂紧在上、下砂箱中，连同砂箱一起，称为上砂型（上箱）和下砂型（下箱）。取出模样后砂型中留下的空腔称为型腔。上、下砂型的分界面称为分型面，一般位于模样的最大截面上。型芯是为了形成铸件上的孔或局部外形，用芯砂制成。型芯上用来安放和固定型芯的部分称为型芯头，型芯头放在砂型的型芯座中。

图2-5砂型结构

浇注系统是为了将熔融金属填充入型腔而开设于铸型中的一系列通道。金属液从外浇口浇入，经直浇道、横浇道、内浇道而流入型腔。因此，浇注系统包括外浇口、直浇道、横浇道、内浇道。型腔最高处开出气孔，以观察金属液是否浇满，也可排除型腔中的气体。被高温金属包围后型芯产生的气体则由型芯通气孔排出，而型砂中的气体及部分型腔中的气体则由通气孔排出。有的铸件为了避免产生缩孔缺陷，应在铸件厚大部分或最高部分加有补缩冒口。

3．造型方法

制作砂型的方法分为手工造型和机器造型两种类型。后者制作的砂型型腔质量好，生产效率高，但只适用于成批或大批量生产条件。手工造型具有机动、灵活的特点，应用仍较为普遍。

手工造型是全部用手工或手动工具制作铸型的造型方法。根据铸件结构、生产批量和生产条件，可采用不同的手工造型方案。手工造型根据模样特征分整模造型、分模造型、活块造型、挖砂造型、假箱造型和刮板造型等；手工造型根据砂箱特征分两箱造型、三箱造型等。两箱造型是铸造中最常用的一种造型方法，其特点是方便灵活，适应性强。当零件的最大截面在端部，并选它作为分型面时，采用整体模样，模样截面由大到小，放在一个砂箱内，可一次从砂箱中取出，则采用整模两箱造型方法。当铸件截面不是由大到小逐渐递减时，将模样在最大水平截面处分开，模样分成两半，使其能在不同的砂型中顺利取出，就是分模两箱造型。

三、示范：

1.示范型砂的混制；

2. 铸型的组成。

四、练习：

1.熟记造型的基本过程；

2.砂型铸造的工艺过程；

3.动手进行型砂的混制。

四、注意事项

1．注意安全，坚持文明生产；

2. 检查电器开关，旧砂、膨润土、煤粉等三种物料。

教学后记：

第二章  铸造

2.2 概述

一、本次课主要内容

砂型的制造；手工造型的基本方法。

二、教学目的与要求

能正确采用常用工具进行简单的整模两箱造型；

三、教学重点难点

进行简单的整模两箱造型；

四、教学方法和手段

讲授、演示、实操；

五、作业与习题布置

《金工实训问答与练习》P44    P19（二）

2.2.1手工造型的基本方法

1．整模造型

图2-6模样周围砂要压紧

图2-6起模方向

a）正确   b）错误

造型基本过程如图2-7：

a)将模样放在底板上  b)放好下砂箱后填砂   c)逐层填砂并紧实  d)舂紧最后一层砂  e)刮去高出砂箱的型砂  f)翻转下砂箱  g)撤分型砂并吹去分模面上的分型砂  h)放置上行砂箱，放浇道棒后填入型砂  i)逐层填砂并舂紧  j)上型紧实后刮去多余的型砂  k)扎通气孔，取出浇道棒，开外浇口  i)做好合箱线，移开上砂箱，翻转放好  m)修整分型面，挖内浇道  n)起出模样  o)合型

图2-7 手工造型基本过程

2．假箱造型

图2-8 假箱造型

a)假箱   b)成形底板

3．活块造型

图2-9 活块造型

a)起出模样主体   b)取活块

4．三箱造型

图2-10 三箱造型

a)带轮铸件b)舂制中砂型c) 舂制下砂型d) 舂制上砂型e)合型后的砂型

1-上砂型2-中砂型3-下沙型

5．刮板造型

图2-11 刮板造型

a)铸件 b)刮板（轮廓与铸件形状相吻合） c) 刮制下砂型 d) 刮制上砂型 e)合型

手工造型的其他方法还有：脱箱造型、地坑造型、组芯造型等。

手工造型的特点：操作灵活，大小铸件均适应。主要用于单件、小批生产，亦用于较大批生产。

（1）造型工具及辅助工具

砂箱一般采用铸铁制造，常做成长方形框架结构。但脱箱造型的砂箱一般用木材制造，也可用铝做成。砂箱的作用是便于砂型的翻转、搬运和防止金属液将砂型冲垮等。两箱造型中放在下面的叫下箱，放在上面的叫上箱。上下箱要配对，箱口要平，定位装置要准确。砂箱的尺寸应使砂箱内侧与模样和浇口及顶部之间应留有30~100mm距离，称为吃砂量。吃砂量大小应视模样大小而定。如果砂箱选择过大，耗费型砂、增多舂砂工时、增大劳动强度；砂箱过小，模样周围舂不紧，在浇注时易于跑火。

底板是一块具有一个光滑工作面的平板，造型时用来托住模样，砂箱和型砂。底板可用硬木，铝合金或铸铁制成。

造型工具：

①  铁锹（小锹） 用来混和型砂、铲起型砂送入砂箱。

②  砂冲子 用来舂实型砂，砂冲子一头尖一头平。舂砂时应先用尖头，最后用平头。

③  刮板 由平直的木板或铁板制成。在型砂舂实后，用来刮去高出砂箱的型砂。

④  通气孔针 又叫气眼针，用来在砂箱上扎出通气孔眼。通气针的直径为2-10毫米，其值随砂型大小而选定。

⑤  起模针和起模钉 用来取出砂型中的模样。工作端为尖锥形的是起模针，用于取出较小的木制模样；工作端为螺纹的是起模钉，用于取出较大的模样。

⑥  掸笔 用来润湿型砂，以便于起模和修型，或用于对狭小孔腔涂刷涂料。

⑦  修型工具 常用的修型工具有刮刀（墁刀）、提钩、压勺、竹片梗、圆头、圈圆、法兰梗等。

2）造型操作的一般顺序

以轴瓦座的模样为例，说明造型操作的一般顺序：

造型准备

清理工作场地，备好型砂，备好模样、芯盒、所需工具及砂箱。

（2） 安放造型用底板、模样和砂箱

放稳底板，清除板上的散砂，按考虑好的方案将模样放在底板上的适当位置。套上砂箱，并把模样放在箱内的适当位置处。如果模样容易粘住型砂，造成起模困难时，要撒上一层防粘材料。

（3）填砂和紧实

填砂时必须将型砂分次加入。先在模样表面撒上一层面砂，将模样盖住，然后加入一层背砂。对于小砂箱每次加砂厚度为50-70mm，过多舂不紧，过少也舂不实且浪费工时。第1次加砂时用手将模样按住，并用手将模样周围的砂塞紧，以免舂砂时模样在砂箱内移动位置，或造成模样周围砂层不紧，致使起模时损坏砂型。

舂砂是一项技术较强的操作，这在湿型浇注时尤为重要。它对铸件的质量和生产效率影响很大。舂砂的目的是使砂型具有一定硬度（紧实度），在搬运、起模、浇注时不致损坏。但砂型不可舂的过硬，否则透气性下降，气体排出困难时易产生气孔。整个砂型的硬度应分布合理：1）箱壁和箱挡处的型砂要比模样处舂得硬些，这既不影响砂型的气体逸出，又可以防止砂型在搬运，翻转时塌箱。2）下型要比上型舂得硬些，这是因为金属液对型腔表面的压强是随深度成正比，越往下压强越大，如果砂型硬度不够，铸件会产生胀砂缺陷。

舂砂时应按一定路线进行，一般按顺时针方向，以保证砂型各处紧实度均匀。并注意不要撞到模样上，以免损坏模样。用尖头砂冲将分批填入的型砂逐层舂实。然后填入高于砂箱的型砂，再用平头砂冲舂实。

（4）修整和翻型和修整分型面

用刮板刮去多余型砂，使砂箱表面和砂箱边缘平齐。如果是上砂型，在砂型上用通气孔针扎出通气孔。将已造好的下砂箱翻转180°后，用刮刀将模样四周砂型表面（分型面）压平，撒上一层分型砂。撒砂时手应距离砂箱稍高，一边转圈一边摆动使分型砂从五个指缝中缓慢而均匀地撒下来。最后用皮老虎或掸笔刷去模样上的分型砂。

（5）放置上砂箱、浇冒口模样并填砂紧实

将上箱在下箱上放好，必要时在模样上撒上防粘材料。放好浇口棒，加入面砂，铸件如需补缩时，还要放上冒口棒。填上背砂，用尖头砂冲子舂实，再加上一层砂，用砂冲平头舂实。

（6）修整上砂型型面，开箱，修整分型面

用刮板刮去多余的型砂，用刮刀修光浇冒口处型砂。用通气孔针扎出通气孔，取出浇口棒并在直浇口上部挖一个倒喇叭口做为外浇口。没有定位销的砂箱要用泥打上泥号，以防合箱时偏箱，泥号应位于砂箱壁上两直角边最远处，以保证X，Y方向均能准确定位。将上型翻转180°放在底板上。扫除分型砂，用水笔沾些水，刷在模样周围的型砂上，以增加这部分型砂的强度，防止起模时损坏砂型。刷水时不要使水停留在某一处，以免浇注时因水多而产生大量水蒸汽，使铸件产生气孔。

（7）起模

起模针位置尽量与模样的重心铅垂线重合。起模前用小锤轻轻敲打起模针的下部，使模样松动，以利于起模。然后将模样垂直拔出。

（8）修型

起模后，型腔如有损坏，可使用各种修型工具将型腔修好。修模时将修补处可用水润湿一下，将型砂填好。

（9）挖砂开浇口

浇口是将浇注的金属液引入型腔的通道。浇口开得好坏，将影响铸件的质量。浇口通常是由外浇口、直浇道、横浇道、内浇道四部分组成。有些简单的小型铸件可省去横浇道和内浇道，由直浇道直接进入型腔。开浇口应注意以下几点：①应使金属液能平稳地流入型腔，以免冲坏砂型和型芯。②为了将金属液中的熔渣等杂质留在横浇道中，一般内浇道不要开在横浇道的尽头和上面。③内浇道的数目，应根据铸件大小和壁厚而定。简单的小铸件可开一道，而大、薄壁件要多开几道。④浇口要做得表面光滑，形状正确，防止金属液将砂粒冲入型腔中。⑤在铸件厚大部分，为防止缩孔需要加冒口进行补缩。冒口的大小应视铸件的壁厚和材料而定。

（10）合箱紧固

合箱时应注意使砂箱保持水平下降，并且应对准合箱线，防止错箱。浇注时如果金属液浮力将上箱顶起会造成跑火，因此要进行上下型箱紧固。①用压箱铁紧固。②用卡子或螺栓紧固。

2.2.2 机器造型

1．特点：生产率高，劳动条件好，铸件尺寸精确，表面光洁，加工余量小，用于大批生产。

小批量:“三箱手工造型”

大批量:“两箱机器造型”,大型环型芯.

图2-12 适应机器造型的工艺方案

2．机器造型（造芯）基本原理

图2-13 震压造型机的工作过程

图2-14 射压造型机的工作原理

三、示范：

示范整模造型过程；

四、练习：

整模造型过程；

五、注意事项

1．注意安全，坚持文明生产。

教学后记：

第二章  铸造

2.3 概述

一、本次课主要内容

砂型的制造；手工造型的基本方法。

二、教学目的与要求

能正确采用常用工具进行简单的分模两箱造型；

三、教学重点难点

进行分模两箱造型。

四、教学方法和手段

讲授、演示、实操；

五、作业与习题布置

《金工实训问答与练习》P45   P19（二）

2.3.1手工造型的基本方法

一、分模造型

图2-15 分模造型

分模造型（如图2-8）：a)零件图b)模样c)造下型d)造上型e)合箱f)铸件和浇冒口

二、示范：

示范分模造型过程；

三、练习：

分模造型过程。

四、注意事项

1．注意安全，坚持文明生产。

教学后记：

第二章  铸造

2.4 概述

一、本次课主要内容

浇注位置和分型面的选择；手工造型的基本方法。

二、教学目的与要求

能正确采用常用工具进行简单的挖沙造型；确定浇注位置和分型面；了解常见铸件缺陷及其产生原因；了解常用的特种铸造方法及其特点。

三、教学重点难点

1、浇注位置的选择；

2、分型面的选择；

3、简单的挖沙造型。

四、教学方法和手段

讲授、演示、实操；

五、作业与习题布置

《金工实训问答与练习》P46  P20（三）  P21（四）

2.4.1手工造型的基本方法

一、挖沙造型

图2-16 手轮的挖沙造型

（图2-9）手轮的挖沙造型：a)零件图  b)造下型   c)翻转下型，挖出分型面

d)造上型   e)起模后合型   f)带浇注系统的铸件

2.4.2确定浇注位置和分型面

一、浇铸位置的选择

浇注位置：浇注时铸件在铸型中所处的空间位置。关系到铸件的质量能否得到保证，也涉及铸件尺寸精度及造型工艺过程。

- 重要面朝下或侧面

图2-17 车床床身的浇注位置

图2-18 卷扬筒的浇注位置

2．大平面朝下

3．大薄壁向下或垂直或倾斜

4．厚部位在上

图2-19 卷扬筒的浇注位置

图2-20 卷扬筒的浇注位置

二、分型面的选择

分型面：指两半铸型相互接触的表面。在很大程度上影响铸件的尺寸精度、成本和生产率。

分型面的表示

图2-21 分型面选择

1．便于造型

图2-22 起重臂的分型面

图2-23 支架的分型方案

图2-24 三通铸件的分型方案

图2-25 底座铸件

2．工件在同一砂箱

3．型腔、型芯位于下箱

图2-26 床身铸件

图2-27 机床支座

三、浇注系统

浇注系统是铸型中液态金属流入型腔的通道之总称。典型浇注系统的结构     1-浇口环 2-直浇道 3-直浇道窝 4-横浇道  5-末端延长段 6-内浇道

图2-28 典型浇注系统

直浇道—提供必要的充型压力，保证铸件轮廓、棱角清晰。

横浇道—良好的阻渣能力。

内浇道—位置、方向和个数应符合铸件的凝固原则或补缩方法。在规定的浇注时间内充满型腔。金属液进入型腔时避免飞溅、冲刷型壁或砂芯。

2.4.3铸件缺陷分析与特种铸件

一、 金属熔炼、浇注、落砂、清理、检验及铸件缺陷分析

1．熔炼金属

在浇注之前还要熔炼金属。根据不同的金属材料采用不同的熔炼设备。对于铸铁件而言，常采用冲天炉进行熔炼，对于一些合金铸铁采用工频炉或中频炉熔炼。对于铸钢而言一般采用三相电弧炉进行熔炼，在一些中小型工厂近年来也采用工频炉或中频炉进行熔炼。对于铜、铝等有色金属一般采用坩埚炉或中频感应炉进行熔炼。同学们在铸造实习时熔化的铝合金就是采用坩埚炉熔化的。不管采用什么样的炉子熔炼金属材料，都要保证金属材料的化学成份和温度符合要求，这样才能获得合格的铸件。

2．浇注

在获得合格的金属液之后就可以进行浇注了。将熔融金属从浇包浇入铸型的过程称为浇注。浇注时应注意1）浇注温度2）浇注速度3）估计好金属液的重量4）挡渣5）引气。

3．落砂、清理、检验

浇注后经过一段时间的冷却，将铸件从砂箱中取出称为落砂。从铸件上清除表面粘砂和多余的金属（包括浇冒口、飞边、毛刺、氧化皮等）的过程称为清理。

（1）浇冒口的去除，对于铸铁等脆性材料用敲击法；对于铝、铜铸件常采用锯割来切除浇冒口；对于铸钢件常采用氧气切割、电弧切割、等离子体切割切除浇冒口。

（2）型芯的清除，可采用手工清除，用风铲、钢凿等工具进行铲削，也可采用气动落芯机、水力清砂等方法清除。铸件表面可采用风铲、滚筒、抛光机等进行清理。

对清理好的铸件要进行检验：

（1）表面质量检验

（2）化学成份

（3）力学性能

（4）内部质量，采用超声波、磁粉探场、打压检查

4．常见的铸件缺陷

铸造生产中，影响铸件质量的因素很多，常见的铸件缺陷有如下几种：

（1）孔洞类：有气孔、缩孔、缩松等；

（2）裂纹类：冷裂、热裂、冷隔等；

（3）表面类：夹砂、粘砂等；

（4）残缺类：浇不足等；

（5）形状尺寸类：变形、错型等；

（6）夹杂类：夹渣、砂眼等；

（7）铸件成分及性能类：包括化学成分、金相组织、力学性能不合格等。

二、特种铸造

与砂型铸造不同的其它铸造方法称为特种铸造。它能改变普通砂型铸造的铸件尺寸精度差、表面粗糙、力学性能低以及工人劳动条件差等不足。

1．熔模铸造

熔模铸造亦称失蜡铸造，是用易熔材料制成精确的模样，在其上涂挂耐火材料制成型壳，熔去模样得到中空的耐火型壳，型壳经焙烧后将熔融金属浇入，金属冷凝后敲掉型壳而获得铸件的一种铸造方法。其主要工艺过程如图所示。

熔模铸造的优点是：熔模铸造的铸型无分型面，蜡模尺寸精确、表面光洁，所以铸件的尺寸精度较高，是一种少、无切屑加工的铸造方法，适于铸造高熔点、形状复杂及难以切削加工的零件。熔模铸造适于单件小批量生产，也可成批大量生产。目前，它在机械、动力、航空、汽车、拖拉机及仪表等部门有着广泛的应用。

熔模铸造亦存在不足：其工序较多、生产周期长、成本较高，还不适于生产大型铸件，铸件质量一般不超过25kg。

2．金属型铸造

金属型铸造是将熔融金属在重力下浇入金属铸型内，以获得铸件的一种铸造方法。金属型一般是用铸铁或耐热钢制成，可反复使用，所以又称为永久型。

由于熔融金属在金属型中冷凝成形，铸件的晶粒细小，力学性能得到了提高，尺寸也较精确，减少了加工余量，可节约金属材料和加工工时，并且金属型能反复使用，节约了造型工时，但金属型制造周期长，成本较高，铸件的壁厚、形状都受到一定的限制。目前，它多用于有色金属的大量生产中。

3．压力铸造

压力铸造是将熔融金属在高压作用下高速充填金属铸型，并在压力下凝固形成铸件的一种铸造方法，简称压铸。它常用的压强为5~70MPa，甚至高达200MPa，充型速度为5~100m/s，充型时间仅0.1~0.5s。

压铸机的种类很多，工作原理基本相同，常采用的是冷室卧式压铸机。压铸是一种高效率铸造方法，特别适用于生产形状复杂的薄壁铸件，可直接铸出齿形，小孔及螺纹。铸件组织细密、尺寸精度高以及表面光洁，铸件上的许多面可不需要切削加工。它主要用于有色金属铸件的成批大量生产中。它不但在机械、汽车和航空工业中应用很普遍。而且在无线电、电器、仪表和轻工业部门也得到广泛的应用。

三、示范

确定浇注位置和分型面的示范。

四、练习

1. 浇注位置和分型面的选择；

2. 挖砂造型过程。

五、注意事项

1．注意安全，坚持文明生产。

教学后记：